1/3. 	ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1.3.1. IZOLACJE PIONOWE

Kod CPV-45320000-6

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji wykonanych z

dwuskładnikowych, elastomerowych mas uszczelniających.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robot objętych ST

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- izolacja ścian fundamentowych,

- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku

  - Określenia podstawowe, definicje

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.

warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża.

warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.

warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.

faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i pionowych)

grubowarstwowa, elastomerowa masa uszczelniająca  – elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie elastomeru , modyfikowana tworzywami sztucznymi , do wykonywania powłok wodochronnych.

izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 “Warunki Ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

- Podłoże i materiały do przygotowania podłoża

Hydroizolacja może być wykonywana na: tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów.

Część 1. Zaprawa tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS IV, o wytrzymałości na

ściskanie wynoszącej przynajmniej 6 MPa murze z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, bloczek), murze kamiennym.

Do naprawy/reprofilacji podłoża można przede wszystkim stosować materiały takie jak:

zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do

murów. Część 1. Zaprawa tynkarska

zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do

murów. Część 2. Zaprawa murarska

zaprawa do wykonywania jastrychów zgodna z PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania

Do  licowania podłoża należy stosować

–zaprawa   trasowa lub produkt o parametrach równoważnych

Właściwości

- zaprawa klasy M 5

- stała zdolność retencji wody

- zawiera mikropory

-łatwo urabialna

-wysoka odporność na wykwity

Zastosowanie

-do murowania, tynkowania kamienia naturalnego oraz cegły ceramicznej do naprawy podłoży z cegły oraz kamienia

Parametry Techniczne

-Reakcja na ogień: A1

-Wytrzymałość na ściskanie: M 2,5

-Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm² (wartość tab.)

-Absorpcja wody: 0,40 kg/(m²•min0,5) (wartość tab.)

-Zawartość chlorków: 0,1 % CI

-Współczynnik przepuszczania pary wodnej: 5/35 (wartość tab.)

-Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83 W(mK) dla P = 50%

0,93 W(mK) dla P = 90%

(wartość tab. PN-EN 1745)

-Trwałość(odporność na zamrażanie-odmrażanie): Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku umiarkowanym wg PN- EN 998-2 Załącznik B, PN-EN 998-1:2004

-Zwykła zaprawa tynkarska GP CS II

-Absorpcja wody: W1

-Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ≤ 25

-Przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm² i pęknięcie A, B lub C (PN-EN 1015-12)

Do gruntowania należy  stosować :

Właściwości:

-wzmacnia podłoże

-ekonomiczny w użyciu

-bezrozpuszczalnikowy

Zastosowanie:

-do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się.

-do impregnacji podłoża pod systemy izolacji

-do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów prefabrykowanych

Parametry techniczne:

gęstość – 1,21 g/cm3

proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo)

temperatura aplikacji ≥ +50C

zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2

- Materiały do wykonania powłoki wodochronnej

Hydroizolacja może być wykonywana na: tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów.

Część 1. Zaprawa tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS IV, o wytrzymałości na

ściskanie wynoszącej przynajmniej 6 MPa murze z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, bloczek), murze kamiennym.

Do naprawy/reprofilacji podłoża można przede wszystkim stosować materiały takie jak:

zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do

murów. Część 1. Zaprawa tynkarska

zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do

murów. Część 2. Zaprawa murarska

zaprawa do wykonywania jastrychów zgodna z PN-EN 13813:2003 Podkłady

podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania

Do  licowania podłoża należy stosować

–zaprawa   trasowa lub produkt o parametrach równoważnych

Właściwości

- zaprawa klasy M 5

- stała zdolność retencji wody

- zawiera mikropory

-łatwo urabialna

-wysoka odporność na wykwity

Zastosowanie

-do murowania, tynkowania kamienia naturalnego oraz cegły ceramicznej do naprawy podłoży z cegły oraz kamienia

Parametry Techniczne

-Reakcja na ogień: A1

-Wytrzymałość na ściskanie: M 2,5

-Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm² (wartość tab.)

-Absorpcja wody: 0,40 kg/(m²•min0,5) (wartość tab.)

-Zawartość chlorków: 0,1 % CI

-Współczynnik przepuszczania pary wodnej: 5/35 (wartość tab.)

-Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83 W(mK) dla P = 50%

0,93 W(mK) dla P = 90%

(wartość tab. PN-EN 1745)

-Trwałość(odporność na zamrażanie-odmrażanie): Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku umiarkowanym wg PN- EN 998-2 Załącznik B, PN-EN 998-1:2004

-Zwykła zaprawa tynkarska GP CS II

-Absorpcja wody: W1

-Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ≤ 25

-Przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm² i pęknięcie A, B lub C (PN-EN 1015-12)

Do gruntowania należy  stosować :

Właściwości:

-wzmacnia podłoże

-ekonomiczny w użyciu

-bezrozpuszczalnikowy

Zastosowanie:

-do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się.

-do impregnacji podłoża pod systemy izolacji

-do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów prefabrykowanych

Parametry techniczne:

gęstość – 1,21 g/cm3

proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo)

temperatura aplikacji ≥ +50C

zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2

2.2.a.– dwuskładnikowa, bezspoinowa, elastyczna  masa hydroizolacyjna.

Właściwości:

• szybki proces schnięcia z kontrolą zabarwienia

• odporna na działanie promieniowania UV, proces starzenia oraz mróz

• o dużej elastyczności, mostkuje rysy

• konsystencja umożliwiająca szpachlowanie, malowanie (np. ławkowcem) oraz nanoszenie

metodą natryskową (pompa ślimakowa)

• hamuje karbonizację oraz chlorko-szczelny

Zastosowanie:

• uszczelnienia powierzchni poziomych, pionowych i pochyłych

• odnawianie starych uszczelnień budowli

• uszczelnienia przy wodoszczelnych elementach budowlanych

• uszczelnienia do zbiorników na gnojówkę, gnojowicę i kiszonkę

• izolacja przeciwwilgociowa cokołów przy występowaniu wody rozbryzgowej, wzmocnienie oraz ochrona płyt izolacyjnych

Parametry techniczne:

gęstość gotowej masy – 1,25 g/cm3

czas obróbki – ok. 40-60 min w temp. +230C i przy 50% wilg. wzgl. powietrza

temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C

czas schnięcia powłoki – 24h  w temp. +230C i przy 50% wilg. wzgl. powietrza

zdolność pokrywania rys 0,4mm

Opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla(CO2 1,18 x 105 współczynnik dyfuzji μ

zużycie:

|  | zużycie materiału w kg/m2 | grubość świeżo nałożonej warstwy w mm | grubość związanej warstwy w mm |
| --- | --- | --- | --- |
| izolacja przeciwwodna | 4,15 | 3,2 | 3 |

- Taśmy uszczelniające-dylatacyjne

- Taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE  -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony fizeliną poliestrową) o szerokości 120 mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną

Właściwości:

- elastyczna

- odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi

Zastosowanie:

- do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli (np. zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.)

- do uszczelnień dylatacji obwodowych

- do uszczelnień rys i spękań

Parametry techniczne:

| Parametr | jednostka | Nafuflex BD S 120 | Nafuflex BD S 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| szerokość | cm | 12 | 20 |
| grubość | mm | 0,75 | 0,75 |
| maksymalne ciśnienie wody | bar | 3,3 | 3,3 |
| szerokość strefy ruchomej (warstwy uszczelniającej) | cm | 7 | 14 |
| wydłużenie poprzeczne przy 25% | N/mm | 0,72 | 0,72 |
| wydłużenie poprzeczne przy 50% | N/mm | 1,1 | 1,1 |
| odporność na działanie ozonu |  | odporna | odporna |
| odporność na działanie promieni UV (200 h) |  | odporna | odporna |
| odporność termiczna | 0C | od -30 do +90 | od -30 do +90 |

- Woda

Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zapraw naprawczych stosować można wodę wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

- Warstwy ochronno-termoizolacyjne

Na warstwy ochronne stosować można:

polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie

polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie

- Przechowywanie materiałów

Pojemniki z masą hydroizolacyjną przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w

suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Taśmy przechowywać w chłodnych i

suchych pomieszczeniach

- SPRZĘT

Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt

i narzędzia:

−	do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane,

szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do

mycia hydrodynamicznego)

−	do przygotowania mas uszczelniających – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z

mieszadłem koszyczkowym,

−	do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia

−	do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless

−	do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00

“Warunki Ogólne”.

Szczegołowe wymagania dotyczące transportu

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających

zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem mas wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C, . Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).

Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki.

- Wymogi stawiane podłożu

Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).

Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami naprawczymi. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.

Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę),

Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm.

Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 6%).

Mury  muszą być wylicowane  zaprawą  trasową

- Przygotowanie podłoża

Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami naprawczymi, zaleca się zlicowanie muru. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.

- Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki .( 40-60 min)

- Wykonywanie hydroizolacji

Masę elastomerową nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy,

równomierną warstwą .W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch

przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Druga warstwa nakładana

jest po wyschnięciu pierwszej.

Grubości warstwy i zużycie

|  | - zużycie materiału w kg/m2 | - grubość świeżo nałożonej warstwy w mm | - grubość związanej warstwy w mm |
| --- | --- | --- | --- |
| - izolacja przeciwwodna | - 4,15 | - 3,2 | - 3 |

Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną krawędziach w materiał hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę elastomeru  o grubości min. 3 mm, po czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha). Taśmy powinny być ułożone w literę Ω.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione w p.2.5 Warstwy rozdzielające

mogą być wykonywane z folii z PCV.

Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji. Należy

zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z

izolacją.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne” .

Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT

Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne”

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 8.

- Szczegółowe zasady odbioru.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST- 00 “Warunki Ogólne”.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały

– Właściwości i wymagania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa

tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa

murarska

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92,poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.

z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z

zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)